™ White line ГРУНТОВКА водно-дисперсионная контактная для бетона

| ОПИСАНИЕ | Акриловая дисперсия, вода, кварцевый (или кальцитовый) наполнитель, функциональные добавки. |  |
| --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для предварительной обработки бетонных, кирпичных, гипсокартонных, оштукатуренных оснований, а также поверхностей, окрашенных алкидными и масляными красками как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендуется в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой облицовочной плитки. |  |
| СВОЙСТВА | Экологически безопасная. Образует после нанесения шероховатое покрытие с крупными частицами для улучшения адгезии отделочных слоев с основанием. Хорошо укрепляет основание, обеспечивает оптимальные условия для нанесения краски. Позволяет перекрашивать водно-дисперсионными материалами ранее окрашенные алкидными и масляными красками поверхности без удаления старого покрытия. Грунтовка выпускается 2-х видов: ● Грунтовка водно-дисперсионная контактная для бетона с кальцитовым наполнителем. ● Грунтовка водно-дисперсионная контактная для бетона с кварцевым наполнителем и индикатором цвета. Грунтовка с индикатором цвета позволяет при нанесении избежать неравномерного нанесения грунтовки. |  |
| технические | Массовая доля нелетучих веществ, % | 65-70 |
| характеристики | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более | 4 |
|  | рН, не менее | 8,5 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию воды, ч, не менее | 24 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
| подготовка поверхности | Поверхность очистить от пыли и грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать. Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой - тщательно отмыть до полного удаления следов побелки. |  |
| подготовка грунтовки | Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. |  |
| условия нанесения | Грунтовку можно наносить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик. |  |
| время высыхания, ч | До степени 3 при температуре (20±2)ºС – не более 4 ч и относительной влажности не более 80%. |  |
| количество слоев | Грунтовку наносят в 1-2 тонких слоя. Второй слой можно наносить не ранее, чем через 4ч после нанесения первого. |  |
| расход | 140-165 г/м2 |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Теплая вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания грунтовки. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |  |
| СРОК ГОДНОСТИ | 12 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 2316-037-54651722-2003 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000198.12.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции) |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. ### При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний могут быть оказаны консультации с выездом специалиста на место объекта, включающие в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. |  |  |